## Slide 2
Prof. Welber Gianini Quirino
ICE – Dep. Física – UFJF
GEO – Grupo de Eletrônica Orgânica
LEO – Laboratório de Eletrônica Orgânica
  Eletrônica Orgânica
  PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO CAMPO DOS DISPOSITIVOS ORGÂNICOS EMISSORES DE LUZ

## Slide 3
OLEDs: Estado da Arte
LEO - Técnicas e Materiais
Perspectivas
Resultados

## Slide 5
Alta resolução cromática
Aplicações em iluminação
Características Tecnológicas
Alto brilho com alto contraste
Displays compactos, finos
Independente de ângulo de visão
Displays Flexíveis
Displays Transparentes
Notes: Os oleds possuem em comparação às telas convencionais, LDCs e Plasma….maior brilho e maior contraste

## Slide 6
Sala de conferência da AUDI (15 luminárias com 36 (Philips Lumiblade GL350 OLEDs) cada (total 540 OLEDs, aprox. 58,000 lumens)

## Slide 7
Módulos de Iluminação sintonizáveis (Fraunhofer's COMEDD)

## Slide 8: Exigência
Notes: a energia de exitação proveniente dos éxitons pode ser transferida, para os estados moleculares exitados de singleto e de tripleto do composto molecular (EL). Em muitos trabalhos estes éxcitons são denominados éxitons de singleto e éxcitons de tripleto respectivamente. A luz é produzida na maioria dos compostos orgânicos pelo rápido decaimento dos estados moleculares excitados de singleto do composto EL, e a cor emitida depende da diferença de energia entre estes estados e o estado fundamental do composto (EL). Uma parte da energia é normalmente perdida pelo decaimento não radiativo dos estados excitados de tripleto, provenientes da transferência de energia dos éxitons de tripleto. Porém, um grande volume de pesquisas vem tentado desenvolver compostos e/ou blendas capazes de aproveitar a energia proveniente dos estados de tripletos, seja para decaimentos radiativos mais lentos (fosforescência) seja para transferi-la para centros emissores, como o que acontece, por exemplo, nos compostos moleculares com terras-raras.

## Slide 9: Mercado
Displays

## Slide 10: Mercado
Konica Minolta (4 OLED panels for about $1,250 ($310 cada)). 74x74 mm rigid glass - 45 lm/W, 8,000 hours lifetime - color temperature of 2800K.
Mercado de $3 bilhões em 2020
€1,000/m2 em 2015/2016 (hoje ~R$ 2900,00/m2)

## Slide 11: Mercado
Flexíveis

## Slide 12: Mercado

## Slide 13
OLEDs: Estado da Arte
LEO - Técnicas e Materiais
Perspectivas
Resultados

## Slide 14: GEO – Grupo de Eletrônica Orgânica
Prof. Welber Gianini Quirino
Prof. Cristiano Legnani
Profa. Indhira O. Maciel
Prof. Benjamin Fragneaud
LEO – Laboratório de Eletrônica Orgânica
LNC – Laboratório de Nanomateriais de Carbono

## Slide 15: GEO – Linhas de Pesquisa
Iluminação
OPVs
TCOs
OLEDs
Substratos Flexíveis
Sensor Infravermelho
Simulação Computacional
Nanomateriais de Carbono
Grafeno
Terras-Raras

## Slide 16: Infraestrutura

## Slide 17: Técnicas e Materiais

## Slide 18: Técnicas e Materiais

## Slide 19: Técnicas e Materiais

## Slide 20: Técnicas e Materiais

## Slide 21: Técnicas de Caracterização
Tensão x Corrente x Potência
Eletroluminescência
Voltametria Cíclica
Espectroscopia de Impedância
UV-VIs
FTIR
RAMAN
Espectroscopia
Lente Térmica
Espectroscopia de Massa
Simulação Computacional

## Slide 22: Cronologia

## Slide 23: OLED – Estado da arte
Vidro/ITO
CTB
CEL
CTE
Al
Alq3
NPB
N,N´-bis(1-nafitil)-N,N´-difenil-1,1´-bifenil-4,4´-diamina
tris(8-hydroxyquinolinato)alumínio
ITO - Óxido de índio dopado com estanho (anodo)
Organic Light Emitting Diodes
Notes: Oled significa….
Os OLEDs podem ser divididos em basicamente dois tipos, os SMOLEDs, e os PLEDs. O primeiro é a contração de Small e OLEDs, sigla usada para os dispositivos fabricados a partir de moléculas orgânicas pequenas e o segundo é a contração de Polymers e OLEDs, sigla usada para os dispositivos fabricados a partir de polímeros conjugados. Nesta tese, trabalhamos apenas com os dispositivos orgânicos emissores de luz baseados em pequenas moléculas.
Os OLEDs são construídos a partir da sobreposição em camadas de uma série de filmes finos, os quais são normalmente depositados seqüencialmente em sistemas de alto vácuo. Vários métodos de deposição de filmes finos podem ser empregados na fabricação desses dispositivos, como por exemplo ....
Os dispositivos são construídos de forma que o composto, ou os vários compostos orgânicos moleculares depositados fiquem sanduichados entre dois eletrodos de injeção, conforme ilustrado aqui...

## Slide 24: Teoria
Injeção e Transporte de Cargas
Mecanismos de Eletroluminescência

## Slide 25: Mecanismo de Eletroluminescência
e
h
HOMO
LUMO
Nível do vácuo
anodo
catodo
Camada orgânica
HOMO = Highest Occupied Molecular Orbital
LUMO = Lowest Unoccupied Molecular Orbital
Diagrama Rígido de Energia

## Slide 26: Mecanismo de Eletroluminescência
h
HOMO
Camada orgânica
a
ac
-
+
-
-
-
-
+
+
+
+
éxciton
Nível do vácuo
LUMO
e
catodo
anodo

## Slide 27: Injeção e Transporte de Portadores
anodo
catodo
Semicondutor orgânico
Banda de Valência
Banda de condução
Tensão
Injeção Termiônica
Injeção por Tunelamento
Fowler-Nordheim
Eficiência Emissão (Cd/A)
Condução limitada por cargas aprisionadas
Condução Termoiônica
Notes: O processo de injeção termiônica se dá quando os elétrons possuem energia térmica suficiente para pular por cima da barreira de energia potencial estabelecida na interface metal/semicondutor, como é ilustrado na mostrada. Quando a condutividade elétrica do dispositivo é limitada por este tipo de injeção termoiônica, a densidade de corrente em circulação é dada pela relação

## Slide 28: Transporte de buracos

## Slide 29: Transporte de elétrons

## Slide 30: Arquitetura

## Slide 31: Mecanismo de Eletroluminescência
Singleto (25%)
-
+
S0
Camada Orgânica
S1
T1
S0
Recombinação de cargas em OLEDs
Fluorescência
Máx. Eficiência
25%
Fosforescência
Tripleto (75%)
Desexcitação
Notes: a energia de exitação proveniente dos éxitons pode ser transferida, para os estados moleculares exitados de singleto e de tripleto do composto molecular (EL). Em muitos trabalhos estes éxcitons são denominados éxitons de singleto e éxcitons de tripleto respectivamente. A luz é produzida na maioria dos compostos orgânicos pelo rápido decaimento dos estados moleculares excitados de singleto do composto EL, e a cor emitida depende da diferença de energia entre estes estados e o estado fundamental do composto (EL). Uma parte da energia é normalmente perdida pelo decaimento não radiativo dos estados excitados de tripleto, provenientes da transferência de energia dos éxitons de tripleto. Porém, um grande volume de pesquisas vem tentado desenvolver compostos e/ou blendas capazes de aproveitar a energia proveniente dos estados de tripletos, seja para decaimentos radiativos mais lentos (fosforescência) seja para transferi-la para centros emissores, como o que acontece, por exemplo, nos compostos moleculares com terras-raras.

## Slide 32: Perdas
Notes: a energia de exitação proveniente dos éxitons pode ser transferida, para os estados moleculares exitados de singleto e de tripleto do composto molecular (EL). Em muitos trabalhos estes éxcitons são denominados éxitons de singleto e éxcitons de tripleto respectivamente. A luz é produzida na maioria dos compostos orgânicos pelo rápido decaimento dos estados moleculares excitados de singleto do composto EL, e a cor emitida depende da diferença de energia entre estes estados e o estado fundamental do composto (EL). Uma parte da energia é normalmente perdida pelo decaimento não radiativo dos estados excitados de tripleto, provenientes da transferência de energia dos éxitons de tripleto. Porém, um grande volume de pesquisas vem tentado desenvolver compostos e/ou blendas capazes de aproveitar a energia proveniente dos estados de tripletos, seja para decaimentos radiativos mais lentos (fosforescência) seja para transferi-la para centros emissores, como o que acontece, por exemplo, nos compostos moleculares com terras-raras.

## Slide 33: Perda - externa
Notes: a energia de exitação proveniente dos éxitons pode ser transferida, para os estados moleculares exitados de singleto e de tripleto do composto molecular (EL). Em muitos trabalhos estes éxcitons são denominados éxitons de singleto e éxcitons de tripleto respectivamente. A luz é produzida na maioria dos compostos orgânicos pelo rápido decaimento dos estados moleculares excitados de singleto do composto EL, e a cor emitida depende da diferença de energia entre estes estados e o estado fundamental do composto (EL). Uma parte da energia é normalmente perdida pelo decaimento não radiativo dos estados excitados de tripleto, provenientes da transferência de energia dos éxitons de tripleto. Porém, um grande volume de pesquisas vem tentado desenvolver compostos e/ou blendas capazes de aproveitar a energia proveniente dos estados de tripletos, seja para decaimentos radiativos mais lentos (fosforescência) seja para transferi-la para centros emissores, como o que acontece, por exemplo, nos compostos moleculares com terras-raras.

## Slide 34: Perda - externa
Notes: a energia de exitação proveniente dos éxitons pode ser transferida, para os estados moleculares exitados de singleto e de tripleto do composto molecular (EL). Em muitos trabalhos estes éxcitons são denominados éxitons de singleto e éxcitons de tripleto respectivamente. A luz é produzida na maioria dos compostos orgânicos pelo rápido decaimento dos estados moleculares excitados de singleto do composto EL, e a cor emitida depende da diferença de energia entre estes estados e o estado fundamental do composto (EL). Uma parte da energia é normalmente perdida pelo decaimento não radiativo dos estados excitados de tripleto, provenientes da transferência de energia dos éxitons de tripleto. Porém, um grande volume de pesquisas vem tentado desenvolver compostos e/ou blendas capazes de aproveitar a energia proveniente dos estados de tripletos, seja para decaimentos radiativos mais lentos (fosforescência) seja para transferi-la para centros emissores, como o que acontece, por exemplo, nos compostos moleculares com terras-raras.

## Slide 35
OLEDs: Estado da Arte
Técnicas e Materiais
Perspectivas
Resultados
Motivação e Objetivos

## Slide 36: Resultados
Iluminação
OLED (grande áreas)

## Slide 37: Terras-Raras
Elemento | Configuração
Sc (21) | [Ar]3d14s2
Y (39) | [Kr]4d15s2
La (57) | [Xe]5d16s2
Ce (58) | [Xe]4f15d16s2
Pr (59) | [Xe]4f36s2
Nd (60) | [Xe]4f46s2
Pm (61) | [Xe]4f56s2
Sm (62) | [Xe]4f66s2
Eu (63) | [Xe]4f76s2
Gd (64) | [Xe]4f75d16s2
Tb (65) | [Xe]4f96s2
Dy (66) | [Xe]4f106s2
Ho (67) | [Xe]4f116s2
Er (68) | [Xe]4f126s2
Tm (69) | [Xe]4f136s2
Yb (70) | [Xe]4f146s2
Lu (71) | [Xe]4f145d16s2
Tm3+: 460 nm, 1D2→3F4;
Tb3+: 545 nm, 5D4→7F4;
Eu3+: 614 nm, 5D0→7F2;
Notes: Falar das emissões finas dos TR e a vantagem do aproveitamento proximo a 100%
Como já foi dito os elétrons da camada 4f dos íons terras-raras trivalentes sofrem uma forte blindagem pelos elétrons das camadas externas 5s e 5p. Esta blindagem faz com que as terras-raras não sintam significativamente a influência do campo cristalino presente no interior das matrizes e ou ligantes nas quais estão inseridos, assim estes estados. Além disso, os elementos terras-raras possuem um grande número de níveis que podem proporcionar emissões desde o infravermelho até o ultravioleta sendo que muitas ocorrem na região do visível, de energia apresentam o caráter atômico em diferentes ambientes químicos.
As transições dos íons TR3+ são muitas vezes atribuídas ao mecanismo de dipolo elétrico. Para explicar a observação experimental de transições eletrônicas entre estados 4f, B. Judd [] e G. Ofelt [] trabalhando independentemente, consideraram as transições nos terras-raras como oriundas de uma mistura de estados da configuração 4fN e 5d. Desta mistura surge o conceito de transição de dipolo elétrico forçado e as transições podem ser explicadas tanto qualitativamente como quantitativamente. Esta teoria é conhecida como teoria de Judd-Ofelt.

## Slide 38: Compostos β-dicetonatos de TR
São compostos (1,3-dicetonas) com Terras-Raras
Diferentes ligantes orgânicos podem ser usados:
  Pyridinas
  Calixarenos
  β-dicetonas ...
As β-dicetonas possuem:
  Altos Coeficientes de Absorção,
  Transferência de energia intramolecular (Efeito Antena) eficiente para o íon TR3+.
Notes: Os Complexos organo-metálicos de Terras-raras
Para contornar o problema com os baixos coeficientes de absorção dos íons lantanídeos livres, os íons trivalentes são complexados com sistemas ligantes orgânicos que têm altos coeficientes de absorção. Assim, esses ligantes absorvem energia num primeiro momento e em seguida, transferem a energia para o íon central através de relaxação cruzada, mais comumente chamada de efeito antena []. Diferentes tipos de ligantes (quelatos) podem ser usados na complexação com os íons terras-raras. Os mais comuns são os b-dicetonas [,,,,], estudados nesta tese, pyridinas[], bipyridinas [,], calixarenos [,], cyclodextrinas [], entre outros...

## Slide 39: Mecanismo de Transferência de Energia
2
3
[Eu(bmdm)3(tppo)2]
Absorção
Transferência
Emissão
Excitação
S0
S1
Ligante
Eu3+
7F0
5D0
5D1
5D4
T1
A
W1
W2
Erad
P
F
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
TE
Legenda:
S – nível eletrônico de singleto
T – nivel eletrônico de tripleto
A – absorção; F – Fluorescência; P – Fosforescência
W – desexitação não radiativa;
Erad – desexitação radiativa (Eletroluminescência)

## Slide 40: Resultados – Sistema 1
(-dicetonato bmdm) = butyl methoxy-dibenzoyl-methane
(tppo) = triphenylphosphine oxide
Dispositivo 1: Bicamada
ITO / TPD(40nm) / Eu(bmdm)3(ttpo)2(40nm) / Al(150nm);
Dispositivo 2: Tricamada
ITO / TPD(40nm)/ Eu(bmdm)3(ttpo)2 (40nm) / Alq3(20nm) / Al(150 nm).
Dispositivo 3: Bicamada do ligante
ITO / TPD(40 nm) / bmdm(40 nm) / Al(120 nm)
Eu(bmdm)3(tppo)2
Estrutura química :

## Slide 41: Resultados
Complexo de Európio (gap = 3,22 eV)
bmdm (gap = 3,22 eV)
tppo (gap = 4,50 eV)
Todos em solução alcoólica e medidos a temperatura ambiente.
Linhas de emissão do íon Eu3+ .
5D0 - 7FJ (J = 0, 1, 2, 3, 4).
Espectro de fotoluminescência
à baixa temperatura
Espectros de Absorção na região do UV-vis
Notes: 1) A Fig. mostra os espectros de absorção do complexo de Európio e dos ligantes bmdm e tppo entre 200-720 nm, em solução alcoólica a temperatura ambiente. Observa-se que não há muita diferença entre os espectros do complexo de európio e o ligante bmdm. Ambos os espectros apresentam bandas de absorção próximas de 360 nm. Tanto para o ligante -dicetona como para o complexo de Európio, este pico de absorção está associado com as transições S0Sn (onde n = 1 e 2) com um forte caráter  *. No espectro do ligante bmdm também podemos observar duas bandas, uma a aproximadamente 267 nm e outra próxima de 285 nm. Estas estão relacionadas com as transições   * do anel de benzeno e tautomerismo ceto-enol respectivamente. Para o complexo de Európio a banda 285 nm, desaparece devido às suas componentes vibracionais.
2) O espectro a baixa temperatura, tem resolução suficiente para mostrar as separações eletrônicas, ou seja, os componentes Stark 2J+1, dos níveis de energia devido à presença do campo local. Estas separações são evidentes para as transições 5D0 → 7F1-4, por exemplo, o que indica que o íon Eu3+ ocupa um sítio de baixa simetria nesse composto. O gráfico inserido mostra o espectro de fotoluminescência à temperatura ambiente de um filme de 50nm depositado termicamente sobre quartzo.
É também importante mencionar que os espectros de fotoemissão deste complexo, não exibem transições provenientes dos ligantes, sugerindo que existe uma eficiente transferência intramolecular do ligante -dicetona para o íon de Eu3+.

## Slide 42: Dispositivos
Dispositivo 1 - Bicamada
Espectros de Eletroluminescência do composto Eu(bmdm)3(ttpo)2 .
X = 0.66, Y = 0.33, d = 609 nm
e pureza de cor 0.99
I vs V
(TPD) = N,N´-difenil-N,N´-bis(3-metilfenil)-1,1-bifenil-4,4-diamina
Diagrama de Cromaticidade – CIE
Thin Solid Films, 515, (2006), 927-931.
Notes: Assim, tendo em vista os excelentes resultados de fotoemissão, propusemos a construção de um OLED baseado neste complexo com o objetivo de obter um dispositivo capaz de emitir luz com igual pureza de cor. Primeiramente, para avaliar a habilidade desse complexo em atuar simultaneamente como camada transportadora de elétrons e camada emissora, construímos um dispositivo com apenas duas camadas de filmes orgânicos (dispositivo 1 - bicamada), uma de TPD, com a função de transportar buracos e outra de [Eu(bmdm)3(ttpo)2] com a dupla função de transportar elétrons e emitir,
O grafico mostra a emissão do complexo de europio…
As linhas são mais largas pq os dispositivos operam num regime de temperaturas mais altas. Os níveis dessas transições ficam mais alargados com a temperatura, gerando essas linhas mais largas.
O dispositivo funcionou muito bem,,,, o diagrama IV mostra que seu comportamento é típico de diodo, de acordo com o previsto pela teoria… o dispositivo ligou em torno de 10V (VER TESE) e teve seu máximo de funcionamento em torno de 21 V.
O diagrama de cromaticidade CIE – indica uma alta pureza de cor – Para quem nao está familiarizado com esse diagrama, (como é a primeira vez que ele aparece – cabe explicar com mais detalhes) ele tem uma escala em nm (no visível) de 420 a 680 – e uma escala em unidades cartesianas, X e Y - as cores das bordas indicam valores puros.. A mistura desses valores puros, geram todas as outras cores possíveis… cores menos puras, misturas (como o branco, por exemplo) cujas coordenadas cartesianas vale X=0,33 e Y= 0,33.
Gostaria de chamar a atenção para dois fatos – 1) nao apresentou bandas espúrias e apresentou a transição 1-1!!!!
Falar da eficiência de transferência e da pureza de cor (0,97) e como se calcula.
Fazer gancho para o proximo dispositivo.

## Slide 43
Voltamograma do complexo Eu(bmdm)3(tppo)2 depositado sobre o eletrodo de grafite.
A expressão matemática inserida no gráfico mostra o cálculo realizado para achar o valor em energia do HOMO
Diagrama rígido de energia. O LUMO é obtido pela soma dos valores do HOMO com o gap óptico.
Notes: Parâmetros eletroquímicos, como potencial de ionização (IP) pode ser obtidos pela técnica de voltametria
Os valores de IP e Eg são diretamente relacionados aos níveis HOMO/LUMO dos materiais orgânicos e assim, permitem determinar a barreira de energia interfacial. Estes parâmetros são utilizados para construir o diagrama de energia de dispositivos orgânicos.
Por exemplo, a diferença entre IP e  nos fornece o valor da Eg (valor em energia do gap óptico) que é associada às transições ópticas e propriedades elétricas intrínsecas destes materiais
Está é caracterização que vem se consolifdando como uma importante ferramenta para entender e controlar as propriedades elétricas e ópticas dos materiais usados na fabricação dos dispositivos.
O diagrama de energia é importante para desenvolver e entender o desempenho dos dispositivos.

## Slide 44: Resultados – Sistema 2 – Sais de Lítio
Tetrakis-acetylacetonate Terbium (III)
2: ITO/MTCD(40)/Li[Tb(acac)4](50)/Al(160)
1: ITO/NPB(40)/Li[Tb(acac)4](50)/Al(160)
3: ITO/MTCD(40)/Na[Tb(acac)4](50)/Al(160)
4: ITO/MTCD(40)/K[Tb(acac)4](50)/Al(160)
Experimental
NPB (N,N´-bis(1-naphtyl)-N,N´-diphenyl-1,1´-biphenyl-4,4´-diamine
MTCD (1-(3-methylphenyl)-1,2,3,4 tetrahidroquinoline-6-carboxialdeide-1,1´-diphenilhidrazone
M[Tb(β-diketonate)4 M = Li, Na, K

## Slide 45: Resultados
Fig.1 - Photoluminescence spectra of the Tb-complex recorded at low temperature, 77 K, under excitation at 342 nm.
Fig.2- Absorption and PL emission spectra at room temperature from thin films of Tb3+-complexes recorded at room temperature, under excitation at 280 nm.
(gap = 3,80 eV)

## Slide 46: Resultados
Família dos Lantanídeos
Eletroluminescência de um OLED baseado em complexo de Európio, com emissão pura no vermelho
Eletroluminescência de um OLED baseado em complexo de Térbio, com emissão pura no verde
[Eu(dbm)4Li]
[Tb(acac)4Li]

## Slide 47: Resultados – Sistema 2 - Binuclear
Dispositivo 1: Bicamada
ITO/NPB(40)/[Eu(btfa)3•phenterpy•Tb(acac)3(20)]/Al(100);
Dispositivo 2: Bicamada
ITO / NPB(40 nm)/ Al(100 nm)
Dispositivo 3: Tricamada
ITO/NPB(40)/[Eu(btfa)3•phenterpy•Tb(acac)3(20)] / Alq3(30nm) /Al(100).
Eu(btfa)3•phenterpy•Tb(acac)3

## Slide 48: Resultados
O pico em 614 nm corresponde à transição hipersensível do íon Eu3+ (5D0- 7F2).
Espectro de fotoluminescência
(temperatura ambiente)
Espectro de fotoluminescência
(baixa temperatura)
O pico em 550 nm corresponde à transição do íon Tb3+ (5D4- 7F5).

## Slide 49: Dispositivos
Dispositivo 1 - Bicamada
Espectros de Eletroluminescência do composto Eu(btfa)3•phenterpy•Tb(acac)3.
I vs V
Diagrama de Cromaticidade – CIE
X = 0.24, Y = 0,19

## Slide 50
Coordenadas CIE
(círculo) – dispositivo 4: ITO/NPB(40)/
Binuclear (20)/Alq3(30)/Al(100)
(triângulos) – dispositivo 4: ITO/NPB(40)/
Binuclear (40)/Alq3(20)/Al(100)
Eu3+
Thin Solid Films, 494, (2006), 23-27.
Notes: .

## Slide 51: Resultados – Sistema 4 - Binuclear
[EuxTby(btfa)3(4,4’-bpy)(EtOH)
Dispositivo: 5 –camadas - codeposição
Glass/ITO/CuPc (15)/ NPB (25)/ CBP:Binuclear (55:5)/ BCP (11)/ Alq3 (15)/ Al (100)

## Slide 52: Resultados – Sistema 4 - Binuclear

## Slide 53: Resultados – Sistema 4 - Binuclear

## Slide 54: Resultados – Sistema 4 - Binuclear

## Slide 55: Resultados – Sistema 4 - Binuclear

## Slide 56: Eficiência Energética vai contar muito no futuro !!!
FIM
Obrigado!