## Slide 1: Eletrônica orgânica aplicada a sistemas fotovoltaicos
Prof. Cristiano legnani
Grupo de Eletrônica Orgânica

## Slide 2: Sol
Espectro de radiação solar, em amarelo a radiação que chega ao topo da atmosfera, a linha preta apresenta o espectro da radiação que chega até o nível do mar. As bandas de absorção ocorrem pela presença destes gases e vapor d’água na atmosfera.
1000 W/m2
174 peta watts

## Slide 3: Uso da Energia Solar
Pode ser usada de forma:
  Indireta – Exemplos: produção de petróleo, bicombustíveis.
  Direta – Aquecedores solares e Sistema Fotovoltaicos

## Slide 4: Uso da Energia Solar
Pode ser usada de forma:
  Indireta – Exemplos: produção de petróleo, bicombustíveis.
  Direta – Aquecedores solares e Sistema Fotovoltaicos

## Slide 5: Sistemas Fotovoltaicos
Principio de Funcionamento

## Slide 6: Tipos de Células Solares
Multijunção
Silício Cristalino

## Slide 7: Tipos de Células Solares
Célula Solar de Filme fino
Célula Solar de Si Policristalino

## Slide 8: Tipos de Células Solares
Célula Solar Orgânica
Junção
Blenda
Multi Junção

## Slide 9: Sistemas Fotovoltaicos
Principio de Funcionamento

## Slide 10
Vantagens dos OPVs
  Infraestrutura de produção mais simples;
  Materiais utilizados mais baratos;
  Mais finos;
  Flexíveis;
  Leves;
Sistemas Fotovoltaicos Orgânicos OPVs

## Slide 11: Sistemas Fotovoltaicos Orgânicos OPVs

## Slide 12: Sistemas Fotovoltaicos Orgânicos OPVs

## Slide 13: Sistemas Fotovoltaicos Orgânicos OPVs
Caracterização elétrica
Representação Ideal
Representação Real em função da temperatura de operação

## Slide 14: Sistemas Fotovoltaicos Orgânicos OPVs
Caracterização elétrica
Caracterização elétrica em função da modificação do eletrodo

## Slide 15
Obtenção de TCOS por via úmida
The measured resistivity (ρ), mobility (μ) and carrier concentration (N) were 5.8×10−3 Ω cm, 2.9 cm2/V s and −3.5×1020/cm3, respectively.
ITO – Óxido de Índio - Estanho
Sistemas Fotovoltaicos Orgânicos OPVs

## Slide 16: Óxido de índio estanho - ITO

## Slide 17: Produção de TCOs
Obtenção de TCOS por via úmida
Obtenção de TCOS por sputtering

## Slide 18: ITO – Óxido de Índio - Estanho
Obtenção de TCOS por via úmida

## Slide 19: ITO - Sputtering
Caracterização Óptica e Estrutural

## Slide 20: ITO - Sputtering
Caracterização Óptica e Estrutural
AFM da superfície de ITO como depositada
AFM da superfície de ITO tratada a 573 K

## Slide 21: Substrato Flexível – Polímero Termoestável PEI - POLIETERIMIDA
Características elétricas
Difração de RX
The polyetherimide (PEI) is a commercial polyimide which combines high temperature resistance, low moisture absorption, and excellent dielectric properties [21]. Its degradation temperature is about 818 K and glass transition (Tg) temperature is 491 K, allowing its application in hostile environments

## Slide 22: ITO – Polímero Termoestável
Comparação com a literatura

## Slide 23: GEO – Grupo de Eletrônica Projetos em Desenvolvimento
Grafeno e OLEDs: A chave para o desenvolvimento de dispositivos emissores de luz totalmente orgânicos

## Slide 24: GEO – Grupo de Eletrônica Projetos em Desenvolvimento
Desenvolvimento de OLEDs Sensíveis ao Infravermelho para Aplicações em Sistemas de Visão Noturna

## Slide 25: GEO – Grupo de Eletrônica
Colaborações
Apoio Financeiro