- Definição da atividade

Estabelecimento de rotinas e de procedimentos para o tratamento de preservação e conservação dos documentos físicos em suportes variados (papel, plástico, fotografias, filmes, vinil, etc).

- Abrangência e execução

Abrangência: todos os setores.

- Objetivos

Estabelecer e padronizar procedimentos de rotina para a preservação e conservação do acervo, bem como a higienização da documentação.

- Material utilizado

- EPIs (máscara, luvas, jaleco)

- Lápis grafite 6B

- Borracha plástica

- Trincha e pincéis variados

- Bisturi

- Lâminas 24

- Algodão

- Álcool

- Acetona

- Acetato de etila

- Água destilada

- CMC

- cola PVA

- Glossário de termos

- Higienização: retirada de sujidades superficiais do suporte.

- Higienização mecânica: feita primeiramente a seco, com trincha, bisturi, pó de borracha (conforme resistência do material).

- Higienização química: feita, em caso de necessidade, com água morna, CMC diluído e/ou solventes orgânicos (acetona, acetato de etila, tolueno) para remoção de colas e adesivos.

- Pequenos reparos: intervenções pontuais, evitando um dano maior no futuro.  Eles tentam recuperar os efeitos do uso e/ou da falta de preservação.

6. Procedimentos

| Item | Passos | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Receber os documentos | Receber os documentos com a ‘Guia Fora’ padrão (MOD AC-05 – Guia Fora) devidamente preenchida. Observar o correto manuseio e transporte do documento. Usar uma folha suporte para transportar as folhas soltas e o acondicionamento existente, para documentos. * Documentos não identificados não devem ser deixados e/ou recebidos na sala de conservação aleatoriamente, principalmente sem o conhecimento do responsável pelo setor. |
| 2 | Preencher a Ficha de Acompanhamento Técnico | Preencher a ‘Ficha de Acompanhamento Técnico’ (MOD - 12 - Ficha de Acompanhamento Técnico) com os dados referentes ao documento trabalhado. Observar suas características, seu estado de conservação e anotar todas as observações pertinentes. Preencher os procedimentos que serão realizados. Utilizar o glossário de termos para o preenchimento da ficha. |
| 3 | Organizar a estação de trabalho | Verificar a limpeza da mesa de trabalho e forrá-la com papel branco. Utilizar os EPIs: luvas, máscara, jaleco ou avental, touca e óculos de proteção. |
| 4 | Preparar os documentos | Numerar todo o documento com lápis 6B, no canto superior direito de cada folha. Colocar o número entre colchetes. Exemplo: [25]. Retirar as costuras. Cuidado para não retirar a ordem das folhas no documento. Remover grampos, clips e objetos metálicos. Apoiar sobre a mesa o documento e abrir o grampo ou clipe com o auxílio da espátula, puxar com delicadeza, para não rasgar o papel. Passar a trincha ou pincel, retirando os detritos de oxidação. Remover as fitas adesivas dos documentos. * Quaisquer fragmentos de folhas do documento, selos soltos, recibos, etc, devem ser mantidos no local onde estão. NÃO devem ser retirados dos documentos. |
| 5 | Ligar a mesa de higienização | Ligar a tomada na rede elétrica, acender a luz interna, girar a chave do filtro para a posição 1 ou 2, conforme a necessidade de força para sucção. Ao final, desligar tudo e desconectar a tomada. * Atenção: cuidado com a sucção de para documentos frágeis para que não ocorram perdas do suporte. |
| 6 | Trata-se de volumes encadernados? | Se Não, proceder como nos Passo 7 a 13. Se Sim, proceder como nos Passos 14, 15 e 16. |
| 7 | Higienizar folhas avulsas e documentos desencadernados | Colocar a folha do documento a ser trabalhada sobre a mesa forrada ou a mesa de higienização. Passar a trincha ou pincel no documento para remover as sujeiras e detritos superficiais, sempre no sentido contrário ao operador, para fora e dos dois lados (frente e verso). Se houver dejetos de insetos, fitas adesivas, restos de alimentos ou outras sujeiras, remover com um bisturi, tendo o máximo de cuidado possível, promovendo uma raspagem superficial do papel. A aspiração das páginas com aspirador de pó poderá ser usada para documentos com muita sujidade acumulada, porém deve-se observar a necessidade e condição estrutural da folha, cuidando para que o vórtex de ar proveniente do maquinário não vá causar danos nem a suspensão de resíduos e sujeiras que recairão sobre o acervo. Utilizar um aspirador com bocal de trincha e exaustão voltada para fora do ambiente de trabalho. |
| 8 | Utilizar o pó de borracha | Para este procedimento usar somente borracha plástica. Usar o ralador para produzir o pó. Realizar o teste de abrasão em uma pequena parte do documento: colocar o pó de borracha e friccionar levemente. Tanto o papel quanto o pigmento deverão ser resistentes. Caso contrário, a borracha não deverá ser usada. Não usar pó de borracha sobre escritos em grafite. Passar a almofada com pó de borracha, se necessário, por toda a superfície do documento em movimentos leves e circulares, da direita para a esquerda, de cima para baixo sempre em sentido horário. Retirar o pó de borracha com o auxílio da trincha ou pincel. Aplicar a almofada com pó de borracha para retirar as manchas de oxidação e, caso haja ainda intrusões metálicas na trama do papel, proceder à retirada cuidadosa com bisturi de forma a causar o mínimo de agressão ao papel. Retirar os resíduos com a trincha. |
| 9 | Fazer a planificação (se necessário) | Em casos de dobra e amassados, fazer a planificação dos documentos com a espátula, comum ou térmica, em movimentos circulares e com pressão adequada. Sempre usar uma proteção entre o papel e a ferramenta. Também podem ser utilizados pesos e prensa. Caso seja necessário o uso de peso para planificação, NUNCA colocá-lo diretamente sobre o documento. Usar uma folha de papel alcalino branco entre o documento e o peso, para proteção. Identificar a folha, anotando o número do processo ao qual ela pertence na folha de proteção. Conferir a numeração e atenção ao retorná-la ao documento original. |
| 10 | É necessário algum reparo no documento, como remendos e obturações? | Se Sim, pedir ajuda especializada, pois alguns testes serão necessários para avaliação do procedimento e materiais adequados a serem usados. Os testes que poderão ser feitos são (MAN AC - 07 - Testes para Reparos em Documentos Físicos): • Teste de pH • Teste de solubilidade das tintas (água deionizada) • Teste de abrasão • Teste de tensão superficial • Teste do hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) |
| 11 | O documento possui informação em processo de apagamento? | Se Sim, observar as informações em processo de apagamento, por esmaecimento da tinta, reproduções tipo Xerox® antigas, fax em papel termossensível, etc e fazer a transcrição do conteúdo, seguindo o procedimento do MAN AC - 08 - Transcrição de Documentos. |
| 12 | Refazer as costuras | Após a higienização as costuras devem ser refeitas, utilizando fios de algodão e seguindo, na medida do possível, a costura original. |
| 13 | Guardar documentos | Acondicionar os documentos em papel alcalino branco, utilizando cadarços de algodão quando necessário. Registrar as informações do acondicionamento anterior e colocá-los em caixas de polionda. Podem ser confeccionadas pastas e caixas específicas, de acordo com a necessidade do documento. Atentar sempre para o uso de material adequado. * Documentos em processo de conservação, ainda não finalizados, devem ser guardados nas devidas pastas/caixas fechadas. Separar as folhas já higienizadas daquelas não processadas. Basta manter as folhas não higienizadas em seu acondicionamento original (papel pardo) e as folhas higienizadas,de acordo com a ordem numérica, no invólucro provisório de papel alcalino branco. |
| 14 | Higienizar volumes encadernados | Colocar o livro sobre a mesa, passar uma flanela macia em toda capa e a trincha macia suavemente nos cortes, no cabeceado, na contracapa e páginas, empurrando a poeira no sentido contrário ao operador, sempre para fora. Passar trincha bem próximo à costura, onde se deposita o maior acúmulo de sujeiras e detritos. Pode ser necessário o uso de pó de borracha, bisturi e aspirador, que devem ser usados conforme descrito anteriormente. Capas forradas com material sintético, couro ou plástico poderão ser higienizadas com a solução alcoólica, após testes e avaliação da resistência do material. * Se a higienização for periódica, restringir a limpeza ao primeiro e o último caderno do volume, ou às dezesseis primeiras e às dezesseis últimas folhas. |
| 15 | Fazer a oxigenação do volume | Após a higienização, promover a oxigenação do volume, folheando-o várias vezes, o que proporciona a sua aeração e possa haver a oxigenação das páginas e a ação da luz indireta para a desinfecção. |
| 16 | Guardar volume | Retornar o volume para a prateleira. Caso seja necessário, poderá ser confeccionado um invólucro de proteção (caixa em cruz), para volumes com deteriorações na capa, com suporte delicado, etc. |
| 17 | Finalizar preenchimento da Ficha de Acompanhamento Técnico | Finalizar o preenchimento da ‘Ficha de Acompanhamento Técnico’. Preparar o documento para retornar ao local de guarda, preenchendo a ‘Guia Fora’. |
| 18 | Organizar a sala | Guardar os documentos como descrito acima. Guardar todo material utilizado. Descartar as luvas e máscaras utilizadas. Retirar o pó e sujidades das mesas. Desligar os aparelhos e retirar os plugs das tomadas. Fechar as janelas. |

- Recomendações

Antes de qualquer procedimento, o documento deverá ser avaliado e todos os testes devem ser realizados. Em caso de dúvida, não realizar o procedimento. Procurar ajuda especializada. Lembre-se de que não existem fórmulas e roteiros prontos para lidar com conservação e restauro. Cada trabalho, obra ou documento é único.

O plano de trabalho deverá ser pensado e montado SEMPRE considerando, em primeiro lugar, as necessidades e especificidades de cada material, adequando-se às situações e realidades locais. A realização de todos os testes, necessários para manutenção da integridade do material trabalhado, é uma etapa importantíssima, que não pode ser deixada de lado, fundamental para tomada de decisões e escolha de procedimentos e técnicas adotadas posteriormente. Estudar detalhadamente SEMPRE o material a ser trabalhado para a montagem do plano de trabalho. Cada detalhe conta, e muito, inclusive para escolha de acondicionamentos e posteriores ações de manutenção do espaço.

Considerar os princípios da reversibilidade, inocuidade, pureza, adequação e estabilidade antes de qualquer tomada de decisão.Os procedimentos adotados, técnicas e compostos químicos devem ser livres de quaisquer impurezas, quimicamente estáveis, resistentes, duráveis, neutralidade e inércia.

- Referências

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUIVISTAS DE SÃO PAULO. Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos. São Paulo: ARQ SP, [2021]. Disponível em: http://arqsp.org.br/cpba/. Acesso em 26 mar. 2021.

CASSARES, N.C. Como fazer conservação preventiva em arquivos e bibliotecas. São Paulo: Arquivo do Estado e Imprensa Oficial, 2000. Disponível em: http://www.arqsp.org.br/arquivos/oficinas_colecao_como_fazer/cf5.pdf. Acesso em: 26 mar. 2021. Projeto como fazer nº 15.

HAGEN, D.; ATKINSON, R.W; CHILD, M.; MILEVSKI, R.J.; NAINIS, L. Planejamento de preservação e gerenciamento de programas. 2. ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001. Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos.

| QUADRO DE REVISÃO |
| --- |
| DATA | RESPONSÁVEL | NÚMERO DO ITEM (MODIFICADO/ADICIONADO/ EXCLUÍDO) | MODIFICAÇÃO REALIZADA |
|  | [nome do TAE que realizou a revisão/modificação do POP] |  |  |